### Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane

### PAKIET NR 1

### ENDOPROTEZA REWIZYJNA  STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| Trzpień wykonany ze stopu tytanowego pokryty hydroksyapatytem składający się z: trzpienia typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w różnych długościach i średnicach, a w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, części proksymalnej w dwóch opcjach kąta szyjki, posiadającej konus 12/14mm, posiadająca mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni; części pośrednich umożliwiających odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy, całość łączona za pomocą śruby. Włóknina pokrywająca elementy endoprotezy. Taśma metalowa o szerokości 8mm wykonana ze stopu tytanowego służąca do zaciskania odłamków kostnych w zabiegach ortopedycznych typu cerclage. |  |  |
| Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji sferycznej z wkładem polietylenowym z 0 lub 10 stopniowym offsetem (możliwość śródoperacyjnego zastosowania wkładu ceramicznego) w rozmiarach od 46 do 68mm. Możliwość zastosowania panewki typu press-fit w opcji z pokryciem hydroksyapatytem. Możliwość użycia do 3 śrub przy panewce press-fit. |  |  |
| Głowa o średnicy 28mm wykonana ze stopu CoCrMo i opcjonalnie wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki. |  |  |

PAKIET NR 2

### ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ DWUCZĘŚCIOWY ZŁOŻONY Z KOMPONENTU KRĘTARZA I TRZPIENIA ŚRÓDSZPIKOWEGO UMOŻLIWIAJĄCY IMPLANTACJĘ BEZCEMENTOWĄ ORAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA CEMENTU KOSTNEGO. ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TRZPIENIA OD OKOŁO 160 MM DO OKOŁO 400 MM. KOMPONENT KRĘTARZA W MINIMUM 5 ROZMIARACH. TRZPIENIE MINIMUM W 3 WERSJACH: KRÓTKI PROSTY, DŁUGI WYGIĘTY ANATOMICZNIE Z DYSTALNYMI OTWORAMI NA ŚRUBY LUB DYSTALNĄ SZCZELINĄ PIONOWĄ, TYPU „WAGNER” – PROSTY, STOŻKOWY, Z PŁETWAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ W KOŚCI KOROWEJ. |  |  |
| PANEWKA PRESS FITT Z GWINTEM OBWODOWYM, PLUS WKŁAD POLIETYLENOWY |  |  |
| GŁOWA METALOWA, ŚREDN. 28 MM, 12/14 W TRZECH ROZMIARACH |  |  |

### PAKIET NR 3

### ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CAŁKOWITA

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| Kłykciowa, tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca tylne więzadło krzyżowe), modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa). Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze topu TiNbN (antyalergicznej). Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia komponentu piszczelowego z ruchomą wkładką stawową (typu mobile-bearing), komponentu piszczelowego metalowego zintegrowanego na stałe z wkładką polietylenową (typu monoblok) i możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej) Wkładka polietylenowa w minimum 5 grubościach. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki: wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, wkładki ruchomej (typu mobile-bearing). |  |  |

### PAKIET NR 4

### ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ PROSTY (NIE ANATOMICZNY) WYKONANY ZE STOPU TYTANOWEGO POKRYTY W 1/3 PROKSYMALNEJ POROWATĄ OKŁADZINĄ TYTANOWĄ I DODATKOWO HYDROKSYAPATYTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, DOSTĘPNY W ROZMIARACH 6,25MM; 7,5MM; 8,75MM; 10MM; 11,25MM; 12,5MM; 13,75MM; 15MM; 17,5MM; 20MM MIERZONYCH W NAJSZERSZYM MIEJSCU, KONUS 12/14, DODATKOWO DOSTĘPNOŚĆ TRZPIENIA LATERALIZOWANEGO (OFFSET) i Trzpień wykonanY ze stopu tytanowego, w przekroju poprzecznym prostokątny, w układzie wzdłużnym klinowaty pokryty mikroutkaniem tytanowym zapewniający dobrą stabilizację pierwotną i wtórną. |  |  |
| PANEWKA BEZCEMENTOWA TYPU PRESS-FIT W KSZTAŁCIE SPŁASZCZONEJ HEMISFERY Z FABRYCZNIE WMONTOWANYMI ZAŚLEPKAMI ORAZ WKRĘCANA W OPCJI SFERYCZNEJ Z WKŁADEM CERAMICZNYM W ROZMIARACH OD 46 DO 68MM. mOŻLIWOŚĆ UŻYCIA 3 ŚRUB. i Panewka bezcementowa stożkowa |  |  |
| gŁOWA CERAMICZNA O ŚREDNICY 28; 32, 36 MM w co najmniej 3 długościach szyjki |  |  |

### PAKIET NR 5

### ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanowego w minimum 10 rozmiarach. Trzpień prosty zwężający się dystalnie szeroki w części kielichowatej (samocentrujący się w kanale). w jednej trzeciej bliższej trzpień napylony plazmowo porowatą okładziną tytanową opcjonalnie dodatkowe pokrycie ha. trzpień spłaszczony , zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną. Trzpień powinien posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych trzpieni, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkuch bez konieczności zmiany dłgości szyjki implantu głowy. |  |  |
| panewka typu press fit i częsciowy press fit (napylana porowatą okładziną tytanową z gwintem na obrzeżu) wykonana ze stopu tytanu. Wkład panewki wykonany z polietylenu nowej generacji typu cross linking, średnica wewnętrzna wkładu 28 ; 32 mm do wyboru. Średnica zewnętrzna panewek press fit od 44 do 66mm skok co 2 mm. Średnica zewnętrzna panewek press fit z gwintem od 46 do 66mm skok co 2 mm |  |  |
| dwie opcje głów metalowych o średnicy 28 i 32 mm, z minimum 4 długościami szyjki. |  |  |
| PanewKa antyluksacyjna. Czasza panewki wykonana ze stali i pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa z polietylenu cross linking nie zatrzaskująca się w czaszy 9wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2mm i 28 mm. Średnica zewnętrzna panewek od 44-64mm skok co 2 mm. |  |  |

### PAKIET NR 6

ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| Element udowy: anatomiczny (prawy, lewy), w pięciu rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi dającymi większą stabilizację stawu. Z możliwością użycia podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością dokręcenia trzpieni cementowych i bezcementowych z 0 lub 2 mm offsetem, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera. Element piszczelowy mobile Bearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieci piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Element piszczelowy Fixed Bearing w pięciu rozmiarach w wersji neutralnej i offsetowej (offset boczny/przyśrodkowy bezpośrednio z plateu piszczeli), mocowany zatrzaskowo na obwodzie, wykonany ze stopu tytanowego, umożliwiający zastosowanie trzpieni przedłużających cementowych i bezcementowych, podkładek 10 i 15 mm, klinów połowiczych 10 i 20 stopniowych, klinów pełnych 10 i 15 stopniowych. Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, mobile Bearing i FixeBearing, tylnie stabilizowany wzmocniony w grubościach od 10 do 30mm dla każdego z rozmiarów. Z możliwością zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki w czterech rozmiarach osadzonego na cemencie. Dobór wszystkich opcji śródoperacyjnie. |  |  |

### PAKIET NR 7

ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO, MODULARNA, ANATOMICZNA BEZCEMENTOWA

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| Trzpień modularny anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana, min. 8 rozmiarów dla każdej strony |  |  |
| Szyjka do trzpienia modularnego anatomicznego w dziesięciu rozmiarach i dwóch długościach wykonana ze specjalnego stopu chromowo-kobaltowego o zwiększonej wytrzymałości (GADS) |  |  |
| Głowa metalowa CoCr o zmniejszonym współczynniku ścierania o średnicy 22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. |  |  |
| Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. |  |  |
| Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji z 0 lub 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. |  |  |
| Śruby, obturatory (3 szt.) w różnych zestawieniach |  |  |

### PAKIET NR 8

ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO, MODULARNA, ANATOMICZNA BEZCEMENTOWA

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| Trzpień modularny anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana, min. 8 rozmiarów dla każdej strony |  |  |
| Szyjka do trzpienia modularnego anatomicznego w dziesięciu rozmiarach i dwóch długościach wykonana ze specjalnego stopu chromowo-kobaltowego o zwiększonej wytrzymałości (GADS) |  |  |
| Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, w min. 3 rozmiarach długości szyjki. |  |  |
| Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. |  |  |
| Wkład ceramiczny w specjalnym wzmacniającym i ochronnym tytanowym kołnierzu, który zapobiega zjawisku tzw. „impingement”, ponadto średnica wkładu ceramicznego rośnie (28mm do 36mm) wraz ze wzrostem zewnętrznej średnicy panewki. |  |  |
| Śruby, obturatory (3 szt.) w różnych zestawieniach |  |  |