ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 1 –  System do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| System składający się z : 1. Narzędzie do przeprowadzenia siatki metodą przez otwory zasłonowe. 2. Siatka o anatomicznym kształcie jednorodna niewchłanialna z czterema ramionami, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu oraz oznaczeniem góra-dół pozwalającym na bezbłędne zorientowanie implantu. Materiał: monofilament-polipropylen: - struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 70% - grubość nie większa niż 0,35mm - gramatura nie większa niż 28 g/m2 |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 2 –  System do tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia …………………. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- |
| System składający się z : 1. Narzędzie do przeprowadzenia siatki 2. Siatka o anatomicznym kształcie z dwoma ramionami jednorodna niewchłanialna z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu. Materiał: monofilament-polipropylen: - struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 70% - grubość nie większa niż 0,35mm - gramatura nie większa niż 28 g/m2 |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 3 –  Zestaw do chirurgicznego leczenia nietrzymania moczu

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia …………………. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- |
| Zestaw składający się z: 1. Prowadnica do przejścia przez otwory zasłonowe metodą zapewniającą komfort zabiegu, pewnie przechodzącą przez tkankę, gwarantująca minimalną urazowość tkanki 2. Taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego o następujących cechach: - taśma o szerokości min. 1 cm. - taśma o długości min. 40 cm. - taśma o niewielkiej elastyczności - wielkość porów powyżej 100 mikronów - plastikowe osłonki na taśmie - brzegi taśmy zakończone pętelkami, co umożliwia prawidłowe kotwiczenie się taśmy w tkankach po zdjęciu osłonek. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 4 –  System do całkowitej reperacji przepony moczowo-płciowej

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia …………………. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- |
| System składający się z : 1. Narzędzie do przeprowadzenia siatki 2. Siatka o anatomicznym kształcie z czterema ramionami jednorodna niewchłanialna z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu. Materiał: monofilament-polipropylen: - struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 70% - grubość nie większa niż 0,35mm - gramatura nie większa niż 28 g/m2 |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.