OPIS PARAMETRÓW DOTYCZĄCYCH MALOWANIA (FARB) I POSADZEK

Uzupełnienie do specyfikacji na wymianę posadzek w Poradni  Neurologii

- Malowanie:

Ściany i sufity pomieszczeń poradni malowane farbami lateksowymi dopuszczonymi do stosowania w obiektach służby zdrowia. Malowanie ścian sufitów  korytarzy i klatek schodowych farbami akrylowymi.

- Posadzki:

Na wylewce samopoziomującej ułożyć wykładziny PCV typu tarket / wykładzina przeznaczona   dla obiektów służby zdrowia/ spełniająca następujące wymagania ;

- typ wykładziny – homogeniczna jednowarstwowa z winylu, grubość 2 mm

- ciężar całkowity 3000 g/m2

- ścieralność < 0.15 mm, grupa P

- właściwości antypoślizgowe R9

-klasa użytkowa: klasa 34

- klasa ognioodporności; trudnozapalna

-absorbcja akustyczna  4 dB

- dostarczana w postaci rolki

- kolory do uzgodnienia z użytkownikiem

Mgr inż St. Grudzień